Utilization of Pineapple Peel Waste (Ananas comosus) as a Basic Ingredient of Activated Charcoal

Pemanfaataan Limbah Kulit Nanas (Ananas comosus) Sebagai Bahan Dasar Arang Aktif

Denia Pratiwi1, Deri Islami1, Indah Fitria Ningsih2

Prodi Sarjana Farmasi, Universitas Abdurrab1, Prodi D III Anafarma, Universitas Abdurrab2

denia.pratiwi@univrab.ac.id

Abstract

Article Info

Article history

Received date:

Revised date:

Accepted date:

Article Info

Article history

Received date:

Revised date:

Accepted date:

Waste utilization in the era of globalization receives a lack of attention from the community. Inadequate knowledge of waste content and benefits assists this public unawareness. Moreover, people believe that waste only has negative impacts. On the contrary, several wastes from household industries provide some benefits, such as pineapple peel waste (Ananas comosus). This study aims to produce activated charcoal from pineapple peel waste that meets SNI requirements, such as water level, ash level, and iodine absorption ability. The water and ash level was determined using heating the charcoal for an hour at 110ᵒC and in a furnace at 600ᵒC for three hours, respectively. The iodine absorption ability was measured by titration using 0.1 N sodium thiosulfate solution. It is quantitative research with two repetitions. The results show that the water and ash level of the charcoal was 0.0056% and 0.0051%, and 0.0010%, respectively. The iodine absorption ability was 365.6 mg/g utilizing a 1.2ml titer. In conclusion, the parameters meet the requirement of SNI that stated maximum moisture content, ash content, and iodine absorbability were 15%, 10%, and 750mg/g.

Keywords:

Pineapple peel waste, activated charcoal, iodine absorption

Abstrak

Pemanfaatan limbah di era globalisasi seperti sekarang ini kurang mendapat perhatian yang khusus dari masyarakat dilingkungan sekitar. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan limbah dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan kandungan dalam limbah. Kebanyakan masyarakat hanya berfikir bahwa limbah hanya mendatangkan dampak negatif. Sebenarnya banyak limbah industri rumah tangga yang dapat dimanfaatkan salah satunya limbah kulit nanas (Ananas comosus). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan arang aktif dari limbah kulit nanas yang memenuhi syarat sesuai SNI. Pada pengujian kadar air menggunakan pemanasan selama 1 jam dengan suhu 110ᵒC. pada uji kadar abu menggunakan pemanasan dalam tanur dengan suhu 600ᵒC selama 3 jam. Kemudian uji daya serap iodin dengan titrasi. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan 2 kali pengulangan. Hasil penelitian menunjukkan kadar air 0,0056% dan 0,0051%. Pada pengujian kadar abu dari arang aktif limbah kulit nanas dengan proses pemanasan I dan II yang diperoleh hasilnya 0,0010%. Daya serap iodin menggunakan arang aktif limbah kulit nanas dengan larutan iodin 0,1 N yang dititrasi menggunakan larutan natrium tiosulfat 0,1 N diperoleh hasil volume rata-rata 1,2 ml dan daya serap 365,6 mg/g. Sesuai dengan ketetapan SNI Kadar Air Maksimal 15%, SNI Kadar Abu Maksimal 10%, SNI Daya Serap Iodium kurang dari 750 mg/g.

Kata Kunci

Limbah kulit nanas, Arang Aktif, daya serap iodin

PENDAHULUAN

Pemanfaatan limbah di era globalisasi seperti sekarang ini kurang mendapat perhatian yang khusus dari masyarakat dilingkungan sekitar. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan limbah dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan kandungan dalam limbah. Kebanyakan masyarakat hanya berfikir bahwa limbah hanya mendatangkan dampak negatif. Sebenarnya banyak limbah industri rumah tangga yang dapat dimanfaatkan salah satunya limbah kulit nanas (Ananas comosus). Nanas merupakan salah satu jenis buah yang diminati oleh masyarakat, baik lokal maupun dunia. Nanas memiliki bagian-bagian yang bersifat buangan antara lain adalah kulit yang memiliki tekstur yang tidak rata dan berduri kecil pada permukaan luarnya. Kulit nanas hanya dibuang begitu saja sebagai limbah, padahal kulit nanas mengandung bahan kimia salah satunya selulosa, yang dapat dijadikan sebagai absorben logam berat,dan selulosa sebagian besar tersusun atas unsur karbon [1]. Seluosa merupakan senyawa yang memiliki karakter hidrolik karena adanya gugus hidroksil pada tiap unit polimernya. Permukaan gugus fungsi selulosa alam ataupun turunannya dapat berinteraksi secara fisik atau kimia. Selulosa memiliki gugus fungsi yang dapat melakukan pengikatan dengan ion logam. Gugus fungsi tersebut terutama gugus karboksil dan hidroksil [2][3]. Pada serat kulit nanas terdapat 19,8% selulosa. Adanya senyawa-senyawa karbon seperti selulosa dan lignin yang terdapat didalam kulit nanas, sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan dasar adsorben. Adapun berbagai jenis absorben yang telah dikembangkan salah satunya menggunakan arang aktif. Arang aktif merupakan arang yang memiliki ruang pori sangat banyak dengan ukuran tertentu yang dapat menangkap partikelpartikel yang akan diserap [5]. Berdasarkan SNI 06- 3730-1995 tentang arang aktif teknis, arang aktif berbentuk serbuk yang berkualitas baik memiliki kadar air maksimal sebesar 15%, kadar zat mudah menguap maksimal 25%, kadar abu maksimal 10% dan kadar karbon minimal 65% Untuk daya serapnya, arang aktif yang baik memiliki daya serap terhadap I2 minimal sebesar 750 mg/g dan daya serap terhadap metilen biru minimal sebesar 120 mg/g [6].

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu untuk membuat arang aktif dari limbah kulit nanas yang memenuhi standar SNI dengan 2 kali pengulangan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit nanas yang dijual di Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisa Makanan dan Minuman Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrab pada bulan Juni - Juli 2021.

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah tanur, desikator, neraca analitik, seperangkat alat gelas antara lain botol kaca, botol semprot, cawan porselin, desikator, labu ukur, erlemeyer, beaker glass, batang pengaduk, dan spatula.

Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit nanas yang berasal dari pasar pagi Arengka, Pekanbaru. Sedangkan bahan kimia yang digunakan antara lain adalah aquades, indikator amilum, I2 (Iodin), Na2S2O3 .

Prosedur Kerja

- Preparasi Sampel Kulit Nanas

Kulit nanas yang diperoleh disortasi terlebih dahulu dengan memilih kulit nanas yang baik, bagus dan bebas dari hama untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel kulit nanas yang sudah dipilih, dicuci bersih menggunakan air mengalir dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya dikeringkan di suhu ruangan dengan rentang waktu 7 hari.

- Pembuatan Arang Aktif

Pembuatan arang aktif dilakukan mengacu pada penelitian Ogata (2011) dan Kyzas (2012)[7][8]. Sampel kulit nanas yang sudah kering serta sudah berubah warna kuning kecoklatan dikarbonisasi dalam tanur pada suhu 300oC selama 1 jam. Arang kulit nanas yang sudah dihasilkan didinginkan dan dihitung rendemennya dengan cara membandingkan berat sampel sebelum dan setelah dikarbonisasi.

- Kadar Air

Penentuan kadar air dilakukan mengacu pada Mu’jizah (2010) [9]. Krus porselin dipanaskan pada suhu 110˚C selama 3 jam kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Selanjutnya ditimbang, prosedur dilakukan beberapa kali dengan selang waktu yang sama hingga tercapai berat konstan. Satu gram arang aktif dimasukkan dalam krus porselin yang telah diketahui beratnya, dipanaskan dalam oven pada suhu 110˚C selama 1 jam dan didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang. Prosedur tersebut dilakukan berulang hingga tercapai berat konstan. Kadar air dihitung sebagai

berikut:

4. Kadar Abu

Penentuan kadar abu dilakukan mengacu pada Mu’jizah (2010). Satu gram arang aktif yang telah ditentukan kadar airnya, dibakar dalam tanur pada suhu 600˚C selama 3 jam dan dimasukkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang hingga diperoleh berat konstan. Penentuan kadar dihitung menggunakan persamaan berikut:

5. Daya Serap Iodin

Arang aktif ditimbang sebanyak 0,5 gram, dipindahkan ke dalam botol kaca, dimasukkan larutan iodium 0,1N sebanyak 50 mL dan diaduk menggunakan shaker selama 15 menit dan didiamkan selama 15 menit. Selanjutnya disaring dan filtrat diambil sebanyak 10 mL ke dalam erlemeyer. Kemudian dititrasi dengan Natrium Tiosulfat 0,1 N. Titrasi dilakukan hingga warna kuning hampir hilang, kemudian ditambahkan indikator amilum 1% dan dititrasi kembali hingga titik akhir titrasi terjadi yang ditandai dengan warna biru tepat hilang. Perlakuan dilakukan secara duplo [10].

dengaQm adalah kapasitas adsorpsi daya serap iod (mg/g), BE adalah berat ekuivalen iodin (126,904 gr/mol), N adalah bilangan Avogadro (6,02 x 1023 molekul/mol) dan A adalah luas permukaan 1 mol iodin (0,40 x 10-18 m2/molekul).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan pemanfaatan limbah kulit nanas (Ananas Comosus) sebagai bahan dasar arang aktif ini setelah diperoleh arang aktif, dilakukan pengujian kadar air, kadar abu, dan daya serap iodin. Hasil pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan kadar air dan kadar abu arang aktif dari limbah kulit nanas

| Pemeriksaan | Pengulangan I | Pengulangan II |
| --- | --- | --- |
| Kadar air | 0,0056% | 0,0051% |
| Kadar abu | 0,0010% | 0,0010% |

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan titrasi daya serap iodin pada arang aktif dari limbah kulit nanas

| Volume rata-rata | Daya serap iodium |
| --- | --- |
| 1,2 ml | 365,6 mg/g |

Penentuan kadar air bertujuan untuk mengetahui kandungan air yang berada dalam rongga. Hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa kadar air yang terkandung sesuai persyaratan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3703-1995 yaitu maksimum 15% [11]. Tinggi rendahnya kadar air menunjukkan banyak atau sedikitnya air yang menutupi pori-pori arang aktif. Kadar air yang rendah menunjukkan banyak rongga atau celah dalam pori yang dapat ditempati oleh adsorbat sehingga adsorpsi berlangsung secara optimal [9]. Aktivator yang dapat mengikat air dengan baik dalam arang aktif cenderung menghasilkan kadar air yang relatif rendah [12]. Perhitungan kadar air bertujuan mengetahui sifat higroskopis dari karbon aktif, dimana umumnya karbon aktif memiliki sifat afinitas yang sangat besar terhadap air. Sifat yang sangat higrokopis inilah yang mengakibatkan karbon aktif digunakan sebagai absorben. Temperatur dan lamanya waktu karbonisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar air yang bisa diserap. Kadar air semakin menurun dengan kenaikan temperatur dan lamanya waktu karbonisasi. Terikatnya molekul air yang ada pada karbon aktif oleh aktivator menyebabkan pori-pori pada karbon aktif semakin besar. Semakin besar poripori maka luas permukaan karbon aktif semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kemampuan adsorpsi dari karbon aktif.

Selanjutnya, penentuan kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang tersisa dalam arang aktif karena bahan dasar pembuatan arang aktif tidak hanya mengandung senyawa karbon saja melainkan terdapat beberapa mineral. Mineral umumnya akan hilang pada saat proses karbonisasi serta aktivasi tetapi masih dimungkinkan terdapat kandungan yang tertinggal didalam pori-pori arang aktif. Kandungan abu akan mengakibatkan kualitas dari arang aktif turun menyebabkan penyumbatan dari pori arang aktif sehingga akan mempengaruhi daya serap pada adsorpsi [13]. Luas permukaan pada arang aktif akan berkurang akibat dari penyumbatan pori tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses kadar abu dengan 2 kali pengulangan sebesar 0,0010% dan pengulangan ke-2 sebesar 0,0010%. Hasil dari penentuan kadar abu yang diperoleh menyatakan bahwa sisa-sisa kandungan mineral dalam arang aktif yang diperoleh mengalami pembuangan pada saat proses aktivasi sehingga tidak mengalami penutupan pori pada arang aktif. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia, kadar abu arang aktif kulit nanas masih masuk dalam rentang yang diperolehkan, yaitu maksimum 10%.

Penentuan daya serap iodin bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari arang aktif untuk mengadsorpsi adsorbat. Berdasarkan hasil penelitian daya serap iodin dari arang aktif kulit nanas yang dititrasi menggunakan natrium tiosulfat 0,1 N dengan 2x pengulangan. Pengulangan pertama sebesar 1,2mL kemudian titrasi kedua setelah penambahan amilum 1% 2,4mL, dan pengulangan kedua sebesar 1,2mL selanjutnya ditambahkan amilum 1% menjadi 2,1mL. Dengan daya serap iodium diperoleh hasil 365,6mg/g.

Tinggi rendahnya suatu daya serap arang aktif terhadap iodin menunjukkan jumlah mikropori yang terbentuk dalam arang aktif yang dihasilkan. Hal ini akan terjadi jika angka iodin yang dihasilkan semakin besar maka suatu daya adsorpsi oleh adsorben terhadap adsorbat akan semakin meningkat, sehingga iodium yang terserap akan lebih banyak. Sebaliknya jika nilai iodin yang dihasilkan semakin kecil maka daya adsorpsi terhadap adsorben akan semakin rendah terhadap adsorbat. Daya adsorpsi karbon aktif terhadap iod memiliki korelasi dengan luas permukaan dari karbon aktif. Semakin besar angka iod maka semakin besar kemampuannya dalam mengadsorpsi adsorbat atau zat terlarut. Untuk bilangan Iodin akan semakin bertambah, daya serap terhadap Iod semakin besar dengan kenaikan suhu, ini berarti bahwa kualitas arang aktif akan semakin baik dalam penyerapan. Luas area permukaan pori merupakan suatu parameter yang sangat penting dalam menentukan kualitas dari suatu karbon aktif sebagai adsorben. Hal ini disebabkan karena luas area permukaan pori merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya adsorpsi dari suatu adsorben. Kereaktifan dari karbon aktif dapat dilihat dari kemampuannya mengadsorpsi substrat. Daya adsorpsi tersebut dapat ditunjukkan dengan besarnya angka iod yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar adsorben dapat mengadsorpsi iod. Semakin besar nilai angka iod maka semakin besar pula daya adsorpsi dari adsorben. Penambahan larutan iod berfungsi sebagai adsorbat yang akan diserap oleh karbon aktif sebagai adsorbennya. Terserapnya larutan iod ditunjukkan dengan adanya pengurangan konsentrasi larutan iod. Pengukuran konsentrasi iod sisa dapat dilakukan dengan menitrasi larutan iod dengan natrium triosulfat 0,1 N dan indikator yang digunakan yaitu amilum. Peningkatan bilangan Iod terjadi sebagai akibat semakin banyaknya pengotor yang terlepas dari permukaan karbon aktif. Seiring dengan peningkatan suhu, pengotor-pengotor yang mulanya terdapat pada bagian pori dan menutupi pori, ikut terlepas atau teruapkan sehinggga memperluas permukaan karbon aktif. Semakin besar luas permukaan karbon aktif maka semakin besar kemampuan adsorpsi karbon aktif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa arang aktif yang dibuat dari limbah kulit nanas memiliki kadar air dan kadar abu yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3703-1995. Sedangkan daya serap iodin yang didapatkan adalah 365,6 mg/g memenuhi syarat SNI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada prodi D III Anafarma dan Sarjana Farmasi Universitas Abdurrab serta mahasiswa yang telah membantu demi kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Thomas, Gui Y.R.S. “Adsorpsi Methyl Violet Menggunakan Microwave Induced KOH Activated Carbon-magnetite Berbasis Limbah Daun Nanas”. Skripsi. UNS. 2018.

- Maulana, Iman. Ani Iryni, Husain Nashrianto. “Pemanfaatan Ampas Teh Sebagai Adsorben Ion Kalsium (Ca2+) dan Ion Magnesium (Mg2+) dalam Air Sadah”. Universitas Pakuan Bogor, Juni 2017, 1-7.

- Kardiman, La Ifa, Rismawati Rasyid. “Pembuatan adsorben dari Sabut Kelapa sebagai Penyerap Logam Berat Pb (II)”. ILTEK, Volume 14, No 02, Oktober 2019.2083-2087

[4] Hidayat, P. “Teknologi Pemanfaatan Serat Daun Nanas Sebagai Alternatif Bahan Baku Tekstil”. Jurnal Teknologi Industri. Volume 13(2): 31–35.

[5]Irmanto dan Suyata. “Optimasi Penurunan Nilai BOD, COD dan TSS Limbah Cair Industri Tapioka Menggunakan Arang Aktif dari Ampas Kopi”. Molekul. Volume 5(1): 22–32. 2012

[6]Sudrajat, R, dan Gustana Peri. 2010. Arang Aktif Teknologi Pengolahan dan Masa Depannya. Jakarta: Badan Kehutanan. untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia. Yogyakarta. 2010

[7]Ogata, F., Tominaga, H., Yabutani, H., and Kawasaki, N. “Removal of Floride Ions from Water by Adsorption onto Carbonaceous Materials Produced from Coffee Grounds”. Journal of Oleo Science. 60(12): 619–625. 2011.

[8] Kyzas, G. Z. “Commercial Coffe Waste as Materials for Adsorption of Heavy Metals from Aqueous Solutions”. Material. Volume 5(10): 1826–1840. 2012

[9] Mu’jizah, S. “Pembuatan dan Karakterisasi karbon Aktif dari Biji Kelor (Moringa oleifera. Lamk) dengan NaCl sebagai Bahan Pengaktif”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi.  2010.

[10] Alfiany, H., Bahri, S. dan Nurakhirawati. “Kajian Penggunaan Arang Aktif Tongkol Jagung sebagai Adsorben Logam Pb dengan Beberapa Aktivator Asam”. Jurnal Natural Science.Volume 2 (3): 75–86. 2013

- SNI. 1995. Arang Aktif Teknis Standar Nasional, Lembaga Kimia Nasional. Bandung.

- Setiawan, Ab. Ari, Anis S, Intan S. “Pemanfaatan Limbah Daun Nanas (Ananas comosus) Sebagai Bahan Dasar Arang Aktif untuk Adsorpsi Fe (II)”. JKK, Vol 6(3), Hal 66-74. 2017.

- Kusdharini, Esthi, Agus B, Desyana G. “Produksi Karbon Aktif dari Batubara Bituminus dengan Aktivasi Tunggal H3PO4, Kombinasi H3PO4-NH4HCO3,dan Termal”. Reaktor, Vol 17, No 2, p.74-80, Juni 2017.