Antioxidant Activity of Edible Film Made From Catfish (Pangasius hypophthalmus) Gelatin Supplemented With Astaxanthin Using DPPH Method

Uji Aktivitas Antioksidan Edible Film dari Gelatin Ikan Patin (Pangasius hypophthalmus) yang Ditambahkan  Astaxanthin Menggunakan Metode DPPH

Azlaini Yus Nasution⃰1, Intan Sri Wahyuni2

1,2Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Abdurrab, Pekanbaru, Indonesia

Email : azlaini.yus@univrab.ac.id

Article Info

Article history

Received date: xxxx-xx-xx

Revised date: xxxx-xx-xx

Accepted date: xxxx-xx-xx

Abstract

Edible film is a food packaging material that can be consumed along with the packaged product. In this study, the edible film was made from catfish gelatin and supplemented with astaxanthin, which possesses antioxidant activity. The objective of this research was to determine the antioxidant activity of catfish gelatin edible film supplemented with 0.5% astaxanthin. The antioxidant activity was measured using the DPPH method with a microplate reader at five concentrations: 1000 ppm, 500 ppm, 250 ppm, 125 ppm, and 62.5 ppm. The results of the antioxidant activity test showed that the IC50 value of the edible film supplemented with astaxanthin was 251.06x103 ppm, while the comparative edible film was 133.12 ppm. This indicates that the edible film supplemented with astaxanthin exhibited weaker antioxidant activity compared to the comparative film.

Keywords:

Catfish gelatin (Pangasius hypophthalmus); Edible film; Astaxanthin; Antioxidant

Abstrak

Edible film merupakan bahan pengemas makanan yang sekaligus dapat dimakan bersama dengan produk yang dikemas. Pada pengujian ini edible film terbuat dari gelatin ikan patin dan ditambahkan astaxanthin yang memiliki aktivitas antioksidan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada edible film gelatin ikan patin yang ditambahkan astaxanthin pada konsentrasi 0,5%. Pengukuran aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dengan alat microplate reader pada lima konsentrasi yaitu 1000 ppm, 500 ppm, 250 ppm, 125 ppm, dan  62,5 ppm. Hasil uji aktivitas antioksidan menunjukkan nilai IC50 dari edible film yang ditambahkan astaxanthin yaitu 251,06x103 ppm sedangkan edible film pembanding yaitu 133,12 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa edible film yang ditambahkan astaxanthin memiliki aktivitas antioksidan lebih lemah dibandingkan dengan pembanding.

Kata kunci:

Gelatin ikan patin (Pangasius hypophthalmus); Edible film; Astaxanthin; Antioksidan

PENDAHULUAN

Gelatin merupakan bahan yang diperoleh dengan mengekstrak kolagen dari kulit atau tulang rawan hewan. Saat ini gelatin dapat digunakan dalam pembuatan edible film, tidak hanya sebagai edible coating (menjaga makanan kehilangan kadar air, oksigen dan cahaya) tetapi juga menambah nutrisi pada bahan makanan yang dilapisi. Alasan utama gelatin sebagai bahan baku pembuatan edible film karena tingginya kandungan proline, glycine, dan hydroxyproline pada gelatin ikan sehingga lebih flexible dan mudah diaplikasikan dalam bahan pangan. Edible film dapat difungsikan sebagai bahan kemasan antimikroba dan antioksidan dengan menambahkan senyawa antimikroba dan antioksidan baik yang bersifat alami maupun sintesis [1], [2].

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji antioksidan pada edible seperti penelitian Nuansa [3], nilai aktivitas antioksidan terbaik sebesar 15,12 % pada edible film refined karaginan yang ditambahkan minyak atsiri. Penelitian ini menggunakan edible film dari gelatin ikan patin yang ditambahkan astaxanthin. Penelitian tentang antioksidan dari astaxanthin telah diteliti oleh Mauludia et al [4], yang menguji aktivitas antioksidan  astaxanthin dari produk fermentasi udang (cincalok) dan diperoleh IC50 sebesar 568,32 ppm. Peneliti lain  Sukmaya  et al [5] menyatakan hasil bahwa aktivitas antioksidan astaxanthin memberikan aktivitas yang sangat kuat dengan nilai IC50 30,46 ppm, dan aktivitas antioksidan sediaan sabun transparan astaxanthin mengalami penurunan aktivitas dari sangat kuat menjadi kuat dengan IC50 sebesar 70,47 ppm.

Astaxanthin merupakan antioksidan alami golongan carotenoid xanthophyll. Penambahan astaxanthin pada edible film berfungsi untuk melindungi makanan dari ketengikan oksidatif, degradasi, dan diskolorasi. Astaxanthin adalah kelompok xantofil berwarna merah muda yang terdapat pada hewan-hewan perairan. Selain itu, mikroalga seperti Phaffia rhodozyma, Chlorella vulgaris, dan Haematococcus pluvialis juga menghasilkan astaxanthin dalam jumlah yang cukup banyak [6].

Salah satu metode untuk menentukan aktivitas antioksidan adalah dengan menggunakan radikal bebas DPPH (1,1-diphenyl-2- picrylhidrazil). Metode DPPH dapat digunakan untuk menguji kemampuan suatu komponen sebagai penangkap radikal bebas dalam suatu bahan atau ekstrak. Keunggulan metode DPPH adalah dapat dikerjakan dengan cepat dan sederhana [7]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada edible film dari gelatin ikan patin yang ditambahkan astaxanthin pada konsentrasi 0,5%.

METODE

Penelitian ini menggunakan kulit ikan patin segar (Pangasius hypophthalmus) yang diambil dari peternak ikan patin di Desa Pulau Gadang (Kabupaten Kampar, Provinsi Riau), aquades, NaCl 0,8N, NaOH 0,2N, asam asetat 0,05N, Astaxanthin (AstaLuxeTM 10% Oleoresin), gliserol, etanol pro analisa, reagen DPPH, Na CMC, asam askorbat.

Alat yang digunakan terdiri dari microplate reader, inkubator, oven, water bath, desikator, hot plate, blender, timbangan analitik, stirer, mikrometer, vortex, kuvet, termometer, cawan porselen, dan alat-alat gelas.

- Penyiapan Kulit Ikan Patin

Kulit ikan yang diperoleh berasal dari ikan patin dengan berat rata-rata 500 g/ekor. Kulit ini dibersihkan dari sisa daging yang menempel menggunakan pisau dan selanjutnya dipreparasi seperti pada Oktaviani et al [8].

- Ekstraksi Gelatin dari Kulit Ikan Patin

Kulit ikan patin yang telah disiapkan selanjutnya dilakukan proses ekstraksi untuk memperoleh gelatin. Proses ekstraksi gelatin dari kulit tersebut menggunakan metode basa seperti pada Nasution et al [9].

- Pembuatan Edible Film dari Gelatin Ikan Patin (F1)

Edible film dari gelatin ikan patin dibuat sesuai prosedur pada Nasution, et al [2] dengan sedikit modifikasi.

### Pembuatan Edible Film dari Gelatin Ikan Patin yang ditambahkan Astaxanthin (F2)

Edible film yang dibuat dari gelatin ikan patin dengan penambahan astaxanthin 0,5% dilakukan dengan cara yang sama seperti poin 3.  Setelah pemambahan Na CMC ditambahkan astaxanthin 0,5%, lalu ditambahkan  air hingga 100 ml. Kemudian larutan tetap dipanaskan sambil diaduk pada suhu 45℃ dan dipertahankan selama 10 menit, didinginkan pada suhu ruang. Suspensi kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Lalu dilakukan pengeringan pada suhu 25℃.

- Pembuatan Edible Film dari Gelatin Ikan Patin yang ditambahkan Pembanding Asam Askorbat (F3)

Asam askorbat digunakan sebagai pembanding. Pembuatan edible film ini seperti pada poin 4, tetapi yang ditambahkan adalah asam askorbat 0,5%.

- Uji Ketebalan Edible Film

Ketebalan edible film diukur dengan menggunakan mikrometer pada lima tempat yang berbeda di keempat sisi dan bagian tengah edible film (20x20 cm), nilai ketebalan edible film yang diukur sama dengan rata-rata hasil lima kali pengukuran tersebut [10].

Ketebalan (mm) = A+B+C+D+E5

- Uji Aktivitas Antioksidan Edible Film dari Gelatin Ikan Patin yang ditambahkan Astaxanthin

Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- Pembuatan larutan DPPH 80 ppm menggunakan pelarut metanol.

- Pembuatan larutan sampel, dibuat dengan cara menimbang sampel edible film yang ditambahkan astaxanthin sebanyak 40 mg dilarutkan dengan 40 ml metanol sehingga diperoleh konsentrasi larutan sampel 1000 ppm (A). larutan dilakukan pengenceran sehingga diperoleh variasi konsentrasi larutan 500 ppm (B), 250 ppm (C), 125 ppm (D), dan 62,5 ppm (E).

- Pembuatan larutan pembanding (asam askorbat) dilakukan seperti pada poin b dengan menggunakan edible film pembanding.

d. Penentuan aktivitas antioksidan edible film menggunakan microplate reader dengan metode DPPH (1,1-Difenil-2-pikrilhidrazil). Plat terdiri dari baris A-H masing masing berjumlah 12 sumur. Sebanyak 50 µl metanol dimasukkan ke dalam masing-masing sumur pada baris B sampai pada baris H. Pada baris A dimasukkan sampel sebanyak 50 µl dengan konsentrasi 1000 ppm. Sampel pada baris A dipipet sebanyak 50 µl dan dimasukkan ke baris B sehingga diperoleh sampel dengan konsentrasi 500 ppm. Sampel pada baris B dipipet sebanyak 50 µl dan dimasukkan ke baris C sehingga diperoleh sampel dengan konsentrasi 250 ppm. Sampel pada baris C dipipet sebanyak 50 µl dan dimasukkan ke baris D sehingga diperoleh sampel dengan konsentrasi 125 ppm. Sampel pada baris D dipipet sebanyak 50 µl dan dimasukkan ke baris E sehingga diperoleh sampel dengan konsentrasi 62,5 ppm. Sampel pada baris E dipipet sebanyak 50 µl dan dimasukkan ke baris F sehingga diperoleh sampel dengan konsentrasi 31,25 ppm. Sampel pada baris F dipipet sebanyak 50 µl lalu dibuang. Baris A sampai G ditambahkan DPPH sebanyak 80 µl dengan konsentrasi 80 ppm. Campuran diinkubasi pada tempat gelap selama 30 menit lalu diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang 492 nm. Edible film yang ditambahkan asam askorbat digunakan sebagai kontrol positif dengan perlakuan yang sama seperti perlakuan sampel dengan variasi konsentrasi larutan 1000 ppm (A): 500 ppm (B): 250 ppm (C): 125ppm (D); 62,5 ppm (E); 31,25 ppm (F) [11].

Analisis Data

Data absorbansi yang diperoleh dari microplate reader dimasukkan ke rumus di bawah ini, untuk dihitung % inhibisinya:

% inhibisi = serapan kontrol-serapan sampel serapan kontrol  ×100 %

Setelah itu diplot ke persamaan regresi linier y= ax + b, dimana sumbu x adalah konsentrasi sampel dan sumbu y adalah % inhibisi. Dari persamaan ini dapat dihitung nilai IC50 dari masing-masing sampel. Nilai IC50 adalah konsentrasi sampel yang dapat meredam radikal DPPH sebanyak 50% konsentrasi awal. Nilai IC50 didapatkan dari nilai x setelah mengganti nilai y dengan 50.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembuatan edible film dari gelatin ikan patin ini menggunakan bahan tambahan lain yaitu gliserol dan Na CMC. Gliserol berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas film, agar  permukaan film lebih halus, dan juga dapat meningkatkan kemampuan edible film dalam mengurangi laju transmisi uap air[12]. Adapun fungsi dari Na CMC yaitu untuk membantu dalam pembentukan gel yang baik dan  elastis. Na CMC sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang tinggi, sehingga edible film yang dihasilkan lebih kuat [13]. Kemudian pelarut yang digunakan dalam pembuatan edible film ini adalah air karena gelatin larut dalam air[14].

Edible film yang dibuat diukur ketebalannya menggunakan mikrometer dan diperoleh hasil ketebalan rata-rata edible film pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ketebalan rata-rata edible film

| No. | Jenis Edible Film | Ketebalan rata-rata (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Edible Film Gelatin Ikan Patin (F1) | 0,110 |
| 2. | Edible Film Gelatin Ikan Patin+Astaxanthin (F2) | 0,098 |
| 3. | Edible Film Gelatin Ikan Patin+Asam Askorbat (F3) | 0,118 |

Ketebalan edible film merupakan suatu parameter yang penting karena dapat mempengaruhi kualitas dalam mempertahankan produk. Ketebalan edible film ini telah memenuhi standar ketebalan edible film menurut Japanese Industrial Standart [15], yaitu maksimal memiliki ketebalan sebesar 0,25 mm.

Pada pengujian aktivitas antioksidan edible film yang ditambahkan astaxanthin dilakukan dengan metode DPPH. DPPH merupakan suatu molekul radikal bebas berwarna ungu yang akan berubah menjadi senyawa yang stabil dengan warna kuning karena adanya reaksi dengan antioksidan, dimana antioksidan memberikan satu elektronnya pada DPPH sehingga terjadi peredaman pada radikal bebas DPPH. Aktivitas antioksidan dari suatu senyawa ditunjukkan oleh pengukuran serapan DPPH yang bereaksi dengan senyawa antioksidan [16].

Hasil uji aktivitas antioksidan edible film gelatin ikan patin terdapat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antioksidan edible film

| Sampel | konsentrasi (ppm) | % inhibisi | IC50 (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| edible film + astaxanthin 0,5% (F2) | 1000 500 250 125 62,5 | 13,64 12,43 10,73 6,42 6,61 | 251,0 x103 |
| edible film + Asam askorbat 0,5% (F3) | 500 250 125 62,5 31,25 | 80,38 77,56 47,80 25,08 10,43 | 133,11 |

Pengujian ini menggunakan edible film yang ditambahkan asam askorbat sebagai pembanding, karena asam askorbat merupakan salah satu sumber antioksidan sintetis yang murni, larut dalam air, dan sering digunakan pada berbagai sediaan [17].

Hasil persamaan regresi linier saat penentuan aktivitas antioksidan dari edible film gelatin ikan patin yang ditambahkan astaxanthin 0,5% adalah y=2,89629x-6,01778 dan pada edible film pembanding persamaan yang diperoleh y=27,75528x-85,75822. Dari persamaan regresi linier ini dapat dihitung nilai IC50. Nilai IC50 adalah nilai.yang digunakan dalam penentuan aktivitas penangkal radikal bebas. Nilai tersebut menunjukkan konsentrasi senyawa uji yang dapat menangkap radikal sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50 berarti aktivitas antioksidannya semakin tinggi [18], [19]. Nilai IC50 sampel yang didapatkan yaitu 251,06x103ppm, dan pembanding sebesar 133,11ppm.  Hal ini menunjukkan bahwa edible film yang ditambahkan astaxanthin memiliki aktivitas antioksidan lebih lemah dibandingkan dengan pembanding. Hal ini disebabkan karena struktur rantai yang dimiliki astaxanthin terdiri dari rantai tidak jenuh sehingga senyawa ini menjadi sangat sensitif terhadap panas, cahaya, dan kondisi oksidatif serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi stabilitas astaxanthin [20].

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa edible film dari gelatin ikan patin yang ditambahkan astaxanthin 0,5% mempunyai aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 251,06x103 ppm dan  pembanding yaitu 133,11 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa edible film yang ditambahkan astaxanthin memiliki aktivitas antioksidan lebih lemah dibandingkan dengan pembanding.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	Santoso, B. 2020. Edible film Teknologi dan aplikasinya. Palembang : Noer Fikri

Offset.

[2] 	Nasution, A. Y., Wardaniati, I., & Lestari, S. A. 2022. Antibacterial Activity of Edible Film with the Addition of Betel Leaf Extract (Piper betle) againts Streptococcus mutans. JPK: Jurnal Proteksi Kesehatan, 11(1), 12-16.

[3]  Nuansa, M.F., T.W. Agustina, dan E.Susanto. 2017. Karakteristik dan Aktivitas Antioksidan Edible Film dari Refined Karaginan dengan Penambahan Minyak Atsiri. http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jpbhp. Volume 6 (1) : 54-62.

[4] Mauludia, T. Usman., W.Rahmalia., D.I. Prayitno., dan S.N. Nurbaeti. 2021.  Ekstrak, Karakteristik dan Uji Aktivitas Antioksidan Astaxanthin dari Produk Fermentasi Udang (Cincalok). Jurnal kelautan tropis. Volume 24 (3) : 311-322.

[5] Sukmaya, R. S., Indra, R. Yulianti & L. Nurdianti. 2021. Formulasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Sabun Transparan Astaxanthin. Prosiding seminar nasional desiminasi penelitian. STIKes BTH Tasikmalaya. Tasikmalaya.

[6]	Syukri, D. 2021. Pengetahuan Dasar Tentang Senyawa Karotenoid sebagai Bahan Baku Produksi Produk Olahan Hasil Pertanian. Padang : Andalas University Press

[7]	Rorong, J. A. 2008. Uji Aktivitas Antioksidan dari Daun Cengkeh (Eugenia  carryophyllus) dengan Metode DPPH. Chem. Prog, Volume 1 (2) : 111-116

[8] Oktaviani, I., Perdana, F., & Nasution, A. Y. (2017). Perbandingan sifat gelatin yang berasal dari kulit ikan patin (Pangasius hypophthalmus) dan gelatin yang berasal dari kulit ikan komersil. JOPS (Journal Of Pharmacy and Science), 1(1), 1-8.

[9] Nasution, A.Y., Harmita, dan Y. Harahap. 2018. Karakterisasi Gelatin Hasil Ekstraksi dari Kulit Ikan Patin (Pangasius hypophthalmus) dengan Proses Asam dan Basa. Pharmaceutical Sciences and Research (PSR). Volume 5(3) : 142 – 151

[10]	Chae, S. dan T.R. Heo. 1997. Production and properties of edible film using whey protein. Departemen of Biological Engineering Inha University, Inchon. Korea. Biotechnol Bioprocess. Eng, 2 : 122-125.

[11] Cristine, J., Hilwan, Y.D. 2013. Uji Aktivitas Antioksidan dan Toksisitas Ekstrak Akar Tanaman Amaranthus spinosus. J.Ind Che. Acta. Vol (1). ISSN 2085-0050

[12]	Luthana, Y. 2013. Review Lengkap Tentang Edible Film, Pembuatannya Dari Bubuk Pektin Cincau, dan Aplikasinya. Online. (Https://Yisluth.Wordpress.Com/2010/12/17/Review-Lengkap-TentangEdible-Film Pembuatannya-Dari-Bubuk-Pektin-Cincau Dan Aplikasinya/). Diakses tanggal: 8 maret 2017.

[13]	Tongdeesoontorn, W. LJ Mauer, S. Wongruong, P Sriburi, & P. Rachtana- pun 2011. Effect of Carboxymethyl Cellu- lose Concentration on Physical Properties of Biodegradable Cassava Starch-Based Film Chemistry Central Journal, 5(6) 3-8.

[14]	Haris, M. A. 2008. Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Nila (Oreochromis niloticus) sebagai Gelatin dan Pengaruh Lama Penyimpanan pada Suhu Ruang. Skripsi. Bogor : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.

[15] JIS. 1975. Japanese industrial standart 2 1707. Japanese standards association. Japan.

[16] Tristantini, D., Ismawati, A., Pradana, B.T., dan Jonathan, J.G. 2016. Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH Pada Daun Tanjung (mimusops elengi L). Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan”. Universitas Pembangun Nasional Veteran. Yogyakarta.

[17] Weng, W., Osako, K., & Tanaka, M. 2009. Oxygen permeability and  antioxidative properties of edible surimi films. Fisheries Science. Volume 75(1) : 233-240.

[18]Pratiwi, D., & Wardaniati, I. 2019. Pengaruh Variasi Perlakuan (Segar Dan Simplisia) Rimpang Kunyit (Curcuma domestica) Terhadap Aktivitas Antioksidan Dan Kadar Fenol Total. Jurnal Farmasi Higea, 11(2), 159-165.

[19] Devitria, R., Juariah, S., & Putri, L. 2022. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Biji Jambu Bol (Syzygium malaccense L) Dengan Metode DPPH (2, 2-Diphenyl-1-picrylhidrazil). Klinikal Sains: Jurnal Analis Kesehatan, 10(1), 45-52.

[20]Franco, Z. M. E., P. R. Jimenez, C. A. Tomasini, dan L. I. Guerrero. 2010. Astaxanthin Extraction from Shrimp Wastes and Its Stability in 2 Model Systems. Journal of Food Science. Volume 75 (5) : 394 – 399.